## Slide 1
La seguridad de las baterías en vehículos eléctricos
© CICenergiGUNE. 2021. All rights reserved.
31 Marzo 2025
Roberto Pacios
rpacios@cicenergigune.com

## Slide 2
LAYOUT
Riesgos a nivel de materiales y componentes
Efecto de subir la temperatura en la batería
Causas que provocan subidas de temperatura
The thermal runaway effect (escapada/fuga térmica)
Parámetros que afectan a la escapada/fuga térmica
¿Son seguras las baterías? (Sí, y mucho)
¿Qué podemos hacer para hacerlas más seguras (todavía)?
Consejos y lecciones aprendidas en acciones previas de extinción
Notes: Un poco anárquico, porque para entender lo que hace el CIC hay que entender el estado actual de la tecnología de las baterías y las tendencias futuras, así que iré saltando de una a otra…

## Slide 3
Safety of lib batteries
BATTERIES ARE SAFE (VERY) !!!!!!
In spite of:
300.000 – 350.000 Tesla cars sold (up to mid 2018)
21 reported fires (presented in October 2018; 10 due to crashes)
G. Marlair, A. Lecocq, B. Truchot, P. Perlo, M. Petit, D. N'Guyen and P. Desprez, Promoting fire safety in innovating design of electric vehicles: the example of the EU-funded DEMOBASE project, Borås, Sweden: 5th International Conference on Fires in Vehicles - FIVE2018, 2018.
M. Ahrens, “Automobile Fires in the U.S.: 2006-2010 Estimates,” Second International Conference on Fires in Vehicles - FIVE2012, Chicago, USA, 2012.
Tesla fires are roughly 20 times less probable than car fires in general
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 4
Safety of lib batteries
BATTERIES ARE SAFE (VERY) !!!!!!
In spite of:
From:
Fire Safety of Lithium-Ion Batteries in Road Vehicles
Roeland Bisschop, Ola Willstrand, Francine Amon, Max Rosengren
RISE Report 2019:50
DOI: 10.13140/RG.2.2.18738.15049
* Norway has highest share of EVs in the world compared to the total number of registered vehicles in the country, ~20% in 2018.
“Elbilbestand,” 31 December 2018. [Online]. Available: https://tinyurl.com/y9r7vzyq. [Accessed 6 February 2019].
Numerous reported EV fires are not related to the traction battery but related to e.g. other parts of the electrical system or the combustion engine (for hybrids) and or arson fires.
*
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 5
Fire risk hazards in lib batteries
Design and materials
Coin
Al
Cu
Graphite
C-Si
Li
Conductive C – C65, VGCF -
Organic binders: CMC, PVDF…
Organic solvents: NMP
Active
Materials
Additives
LTO (Li, Ti)
Separator: PP/PE
Lithium Salts (LiPF6)
Organic Solvents (EC/EMC)
NMC (Li, Ni, Mn, Co)
LFP (Li, Fe, P)
NCA (Li, Ni, Co, Al)
NMC (Li, Ni, Mn, Co)
LCO (Li, Co)
LMO (Li, Mn)
LMNO (Li, Mn, Ni)
Lithium oxides:
Conductive C – C65 -
Organic binders: PVDF
Organic Solvents: NMP
Active
Materials
Additives
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 6
Fire risk hazards in lib batteries
Design and materials
Al
Cu
Graphite
C-Si
Li
Conductive C – C65, VGCF -
Organic binders: CMC, PVDF…
Organic solvents: NMP
Active
Materials
Additives
LTO (Li, Ti)
Separator: PP/PE
Lithium Salts (LiPF6)
Organic Solvents (EC/EMC)
LFP (Li, Fe, P)
NCA (Li, Ni, Co, Al)
NMC (Li, Ni, Mn, Co)
LCO (Li, Co)
LMO (Li, Mn)
LMNO (Li, Mn, Ni)
Lithium oxides:
Conductive C – C65 -
Organic binders: PVDF
Organic Solvents: NMP
Active
Materials
Additives
SEI and anode decomposition:
O2 and gas release
Cathode decomposition:
O2 and gas release
Solvent flammability: Fuel combustion
We only need heat (high temperatures) to trigger fire !!!!
The Fire triangle in LIB batteries
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 7
Fire risk hazards in lib batteries
We only need heat (high temperatures) to trigger fire !!!!
Where can this temperature rising effect come from ???
External
Internal
We´ll come back to this !!!
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 8
Unstoppable exothermic reactions (cascading):
Fire risk hazards in lib batteries
THE THERMAL RUNAWAY EFFECT
What happens when temperature increases ???
From: Liu et al., Sci. Adv. 2018;4: eaas9820
Battery operation changes from a normal to an abnormal state. Battery overheats
SEI (Anode) decomposition: LiF, Li2CO3, ROCO2Li, CH2OCO2Li)2, ROLi, etc..
T 
Li reacts with electrolyte:
T 
Cathode decomposition:
T 
P 
Separator melts: Short-circuit
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 9
Fire risk hazards in lib batteries
What causes the Thermal Runaway effect???
Over-charging (Li metal deposits in the anode –dendrite growth-)
Over-discharging (Cu particles are released in the electrolyte –higher risk of shortcircuit-)
Exposure to excessive temperatures
External short circuits (faulty wiring)
Internal shortings:
  External debris penetration
  Vehicle collision
  Mechanical deformation and Impact
  Flawed separators
  Desings/assembly errors (misalignments)
  Lithium dendrite formation (C-rate, T charge)
External
Internal
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 10
Fire risk hazards in lib batteries
Lithium dendrite Growth
Just after assembly, cells don´t work
Formation protocol to form SEI. Cells start working
SEI Formation
Li Plating  Cell Failure  Fire risk
Abuse conditions (from user):
  - Over-charging
  - Fast-charge
  - Low T charge
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 11
Fire risk hazards in lib batteries
What factors influence the Thermal Runaway effect???
Working/cycling condition (SoC, C-rate, T charge, Overcharging, etc)
Solvent/Electrolyte composition
Cathode composition
Design/Assembly
Unexpected/External:
  External debris penetration
  Vehicle collision
  Mechanical deformation and Impact
  …
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 12
Fire risk hazards in lib batteries
What factors influence the Thermal Runaway effect???
Solvent/ Electrolyte Composition
Cathode Composition (TDEC)
LFP (400 ºC)
LCO (250 ºC)
NCA (220 ºC)
NMC (250 ºC)
LMO (350 ºC)
Thermal Stability
+
-
From:
Fire Safety of Lithium-Ion Batteries in Road Vehicles
Roeland Bisschop, Ola Willstrand, Francine Amon, Max Rosengren
RISE Report 2019:50
DOI: 10.13140/RG.2.2.18738.15049
ALWAYS A TRADE-OFF !!!
Fine-tuning possible !!!
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 13
Fire risk hazards in lib batteries
Then, are or are not LIB safe ??
Very safe !!! There are different approaches to mitigate risks:
Cell Level
Module Level
Pack Level
(Control and limit the current, avoid heat propagation and stop cell to cell damage expansion)
PTC: Positive Temperature Coefficient resistor
CID: Current Interrupt Device
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 14
Fire risk hazards in lib batteries
What else can we do to make them safer ??
Thermal propagation
models
Study exothermic reactions
(Accelerated Rate Calorimetry)
Nail Penetration
Tests
Impedance Spectroscopy
(T is not the best paremeter to monitor -too slow-)
Learn from experience: Simulate and study unexpected situations
All performed and developed at CIC EnergiGUNE
EIS sensor development and integration
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 15
Fire risk hazards in lib batteries
And always be on the very safe side from specifications:
What else can we do to make them safer ??
Learn from experience: Simulate and study unexpected situations
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 16
Fire risk hazards in lib batteries
What else can we do to make them safer ??
Separator
Reliable Anode Materials
Electrolyte
Cathode
New approaches to develop enhanced safety materials
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 17
Fire risk hazards in lib batteries
What else can we do to make them safer ??
New approaches to develop enhanced safety materials
Inorganic Compounds :
  - CO2
  - LiI, LiBr
Organic Compounds :
  Vinylene Carbonates
  Maleimide
  Butyrolactane
- Additives to prevent dendrite growth:
- Next-Generation Anodes with protective coatings:
  Si/SiO
  Li metal
- Shear thickening electrolyte
- Shutdown Overcharge additives
- Redox Shuttle additives
- Flame-retardant additives
- Non-flammable solvents
Organic Phosphorous compounds
Organic Halogenated compounds
Ionic Liquids
Low molecular weight hydrofluoroethers
Reliable Anode Materials
Electrolyte
Organometallic metallocenes, phenothiazines, triphenylamines, dimethoxybenzenes, etc
Biphenyl and other substituted aromatic compounds
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 18
Fire risk hazards in lib batteries
What else can we do to make them safer ??
- Separators with higher thermal stability
New approaches to develop enhanced safety materials
Ceramic enhanced separators
- Thermal shutdown separators
- High melting temperature polymers with low shrinkage upon heating
Cellulose
- Smart separator with thermal triggered flame retardant properties
- Concentration-gradient outer layer
Higher Thermal Stability ( Higher TDEC)
- Coating with a protective thin layer of thermally stable Li conducting compounds
Separator
Cathode
Polyimide
Poly(buyulene) terephthalate
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 19
Fire risk hazards in lib batteries
What else can we do to make them safer ??
Solid State Batteries
Energy density
Power density
Safety
Lifetime
Cost
No electrolyte (mayo/ketchup) spilling
The Holy grail
New approaches to develop enhanced safety materials
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 21
Fire risk hazards in lib batteries
The biggest challenge is to supply water to the source of the fire.
Firefighters could cool the outside of the battery pack, but they could not reach the burning cells.
There is not only the threat of a fire immediately after a crash, but also the risk of a delayed event. This could occur during post-crash handling, including towing and workshop activities.
It can be difficult to assess the risk by means of visual examination.
Most of the time, batteries are not the origin of the fire.
Most of the reported fires in EV are not related to the traction battery (they are safe !!!), but to other parts the electrical system or the combustion engine (for hybrids)
- There is a risk of reignition significant amounts of time after first extinguishment
- There is no danger to firefighters for electric shock due to using water as an extinguishing agent
Tips and lessons learned from Firefighters/Responders
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 22
Fire risk hazards in lib batteries
- There can be dangerous dissolved species in fire water run-off (fluoride and chloride). These concentrations might be too high to be released directly into the environment. Run-off water must be sent to a wastewater treatment plant.
- The LIB cells can produce a large amount of toxic gas when they experience thermal runaway even before fire ignition
One of the biggest challenges for responders is to identify the type of vehicle (ICE, HEV, PHEV, BEV).
It is very important to understand what type of vehicle is being dealt with in order to make an appropriate assessment of its associated hazards. (Look for badges, stickers, exhaustion tube, small doors)
Large amount of smoke is emitted after batteries are extinguished.
Large area should be blocked off (HF and other toxic gases emissions during and after extinction)
Tips and lessons learned from Firefighters/Responders
Notes: Reacciones electroquímcas que liberan iones de li…
Intercalation de iones en las capas de graffito; procesos con dinámicas lentas. La evolución de los materiales para electrodos (cátodos y ánodos es clave para mejorar en energía, potencia, y ciclado y demás

## Slide 23
CIC ENERGIGUNE
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLljXqgL8yehXLQKHlH4rSQtKm5q7fw-UL

## Slide 24
Cic energigune
Eskerrik asko zuen arretagatik!!!

## Slide 25
CIC ENERGIGUNE
Questions?

## Slide 26
CONTACT
Roberto Pacios
EES Technology Coordinator
rpacios@cicenergigune.com